Федеральный научно-производственный центр

#### ОАО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро»

140103 Раменское Московской обл., ул. Гурьева» 2Тел: (095) 556-23-93 (09646) 339-32, факс: 31972. телетайп AT 846319 Клен

#### Программа испытаний

- Устойчивость к воздействию инея и росы в течение 15 циклов. Один цикл: образцы поместить в камеру холода, выдержать при температуре –20 ( 5( С в течение 2 часов, затем выдержать в нормальных условиях при температуре 18 - 35( С в течение 3 часов.

- Влагоустойчивость при температуре +40(5( С относительной влажности воздуха 95-98% в течение суток.

- Циклические перепады температур: от -60( С до +85( С в течение 10 циклов; от -60( С до +100( С в течение 10 циклов; от -60( С до +120( С в течение 10 циклов с выдержкой при каждой температуре по 2 часа.

- Стойкость к истиранию.

- Стойкость к растворителям.

- Стойкость к сколам при гравировании.

##### Результаты испытаний

- После климатических испытаний по п.1 – 3 внешний вид образцов остался без изменений. Отслоений, растрескивания и других каких-либо дефектов не обнаружено. Изображение твёрдое, фон не поцарапан, следов коррозии и потёков нет.

- При обработке этикеток абразивными материалами (шлифовальной шкуркой, острым скальпелем) остались следы царапин, но рисунок при этом не повредился, в камере влаги не потёк.

- Образцы стойки к ацетону, бензину и спирто-бензиновой смеси.

##### Вывод

Образцы, изготовленные методом  Металлофото®, можно использовать для изделий авиационной техники.

Инженер-технолог П. К.                                              Алесанова И.А.

Инженер-технолог П. К                     Барышникова Э.А

.